A csomagolóanyag  specifikációja:

Megnevezés:                                PE biaxiális háromrétegű

zsugor síkfólia

VTSZ szám:                                  392010-23-00

OKI eng. szám:                             7013-12/ 94

Alapanyag:                                    Kissűrűségű polietilén LDPE

Density: 923 kg/ m³   / ISO 1183 /

MFI: 0,28 g / 10 min   / ISO 1133 /

OÉTI eng sz: 1619/ 2006

Nagysűrűségű polietilén HDPE

Density: 947 kg/ m³ / ISO 1183 /

MFI: 0,18 g / 10 min / ISO 1183 /

OÉTI eng. sz: 2980 / 2007

Húzószilárdság:                            H: 14-16 K: 14-16 / MPa / +/- 10% /

Szakadási nyúlás:                         H:> 400  K: > 550 / % /  +/- 10% /

Szakítószilárdság:                         H: > 40   K: > 35 / MPa  / +/- 10% /

Vicat lágyuláspont:                        kb. 98 °C ASTM D 1525

Szín:                                              transzparens

Futás ir. zsugorodás:                     62 - 80%

Kereszt ir. zsugorodás:                  22 – 35%

Vastagság:                                     70 mikron  / +/- 5%

Szélesség:                                     550 mm   / +/- 1%                             Tek. szél. differencia:                      +/- 2 mm

Tekercssúly:                                   kb.15 kg  / +/- 4% /

Csomagolás:                                  raklapon, pántolva, stretch fóliázva

Követhetőség:                                raklapon összesítő termékkísérő

Cséve belső átmérő:                      76,2 – 77 mm

Cséve falvastagság:                      12 - 15 mm

A gyártás ISO 9001:2015 Minőségirányítási, ISO 14001-2015 szabvány szerinti Környezetirányítási  rendszerben történik.

2021. 08. 11.